CHAR 22

Skiedikliniai priešgaisriniai dažai

| GAMINIO APRAŠYMAS | Išsipučianti priešgaisrinė danga, pagaminta skiediklių pagrindu. Priešgaisrinis poveikis gaunamas, kai ši danga išsipučia nuo aukštos temperatūros ir sudaro storą akytą sluoksnį, apsaugantį nuo ugnies. Išsipūtusios dangos storis yra iki 300 kartų didesnis, nei sausos dangos. |
| --- | --- |
| PANAUDOJIMO SRITIS | Priešgaisrinei sienų ir betono arba plieno konstrukcijų apsaugai. Kiekvienu atveju paviršiaus dengimas turi būti atliekamas pagal konkrečius pastatui keliamus reikalavimus. |
| TANKIS | 1.4 Kg/dm3 prie 20 °C |
| ĮPAKAVIMAS | 25 Kg. |
| SAUGOJIMAS | 12 mėnesių originaliai uždarytuose induose, esant 20 °C ir nesant tiesioginių saulės spindulių. |
| SĄNAUDOS | 1.4 Kg/m2 dengiant 1 mm šlapio sluoksnio. |
| ATSPALVIS | Baltas |
| SKIEDIMAS | Nerekomenduojama. Jei reikia, galima skiesti vaitspiritu (maks. 20 %) |
| DENGIMAS | Voleliu, teptuku, purškiant. |
| SVARBU | Laikykitės padengimo instrukcijų ir nurodymų saugos duomenų lape. |

FIZINĖS SAVYBĖS

| Džiūvimo laikas | Prie 20 °C ir 60 % r.h.: 36 val – galima liesti 7 paros – pilnai sukietėję |
| --- | --- |
| Kitų sluoksnių dengimas | Prie 20 °C ir 60 % r.h.: 24 val: CHAR 22 Kitais dažai po pilno išdžiūvimo |
| Minimali temperatūra dažant ir džiovinant | 0 °C |
| Maksimali temperatūra dažant ir džiovinant | + 40 °C |
| Sausųjų dalelių | 77.3 % svoryje 64.8 % tūryje |

PADENGIMAS

Pagrindas turi būti sausas, Švarus ir neriebaluotas. Pagrindas valomas rankiniu arba mechaniniu būdu. Visi nešvarumai, nebe tvirti sluoksniai bei skiriančios substancijos turi būti pašalintos mechaniškai arba smėliasrove.

Pagrindas turi būti gruntuotas PROTOPOL F80, IONEX HAFTGRUND ar kitu tinkamu gruntu.

Dažai turi būti gerai išmaišomi.