Techninė informacija

# CHAR 21 (BARRIER 2001)

Putojanti priešgaisrinė danga,

pagaminta vandens pagrindu

Gaminio aprašymas

Putojanti priešgaisrinė danga, pagaminta vandens emulsijos pagrindu. Priešgaisrinis poveikis gaunamas, kai ši danga išsipučia nuo aukštos temperatūros ir sudaro storą akytą sluoksnį, apsaugantį nuo ugnies.

Išputojusios dangos storis yra iki 300 kartų didesnis, nei sausos dangos.

Panaudojimo sritis

Priešgaisrinei sienų ir betono arba plieno konstrukcijų apsaugai. Kiekvienu atveju paviršiaus dengimas turi būti išbandomas pagal konkrečius pastatui keliamus reikalavimus.

Paviršiaus padengimas

Voleliu, teptuku arba purškiant

Žemiausia temperatūra dažant ir džiovinant: + 5 °C. Pagrindo temperatūra turi nebūti žemesnė nei +3 °C, kad nesusidarytų rasa.

#### Sekantys sluoksniai

Perdažyti galima BARRIER 2001arba kitais tinkamais dažais po 24 val esant 20 °C.

Skiedimas

Nerekomenduojama skiesti.

Įmanoma skiesti vandeniu.

Šiame lape pateikta informacija remiasi naujausiais technikos laimėjimais bei yra skirta specialistams. Nukrypimas nuo čia pateikiamų reikalavimų gali gerokai paveikti galutinį rezultatą. Mūsų garantija apima tik pačias medžiagas. Mes neperimame atsakomybės už atliktus darbus. Todėl, iškilus klausimams, patariame kreiptis į mūsų specialistus. Mūsų produktai yra tobulinami, dodėl atkreipkite dėmesį į datą ir visada reikalaukite naujausios informacijos.

Techniniai duomenys

| Rišiklis | Vandeninė putojanti emulsija |
| --- | --- |
| Blizgesys | Matinis |
| Spalva | Balta |
| Pagrindas | Pagrindas turi būti sausas, Švarus ir neriebaluotas. Pagrindas valomas rankiniu arba mechaniniu būdu. Visi nešvarumai, nebetvirti sluoksniai bei skiriančios substancijos turi būti pašalintos mechaniškai arba smėliasrove. Pagrindas turi būti gruntuotas Ionex Haftgrund arba kitu tinkamu gruntu. |
| Skiediklis | Vanduo |
| Įpakavimas | 20 kg vienkartinis indas |
| Saugojimas | 12 mėnesių originaliai uždarytuose induose, esant 20 °C. |

| Komponentės | 1 |
| --- | --- |
| Džiūvimas (20 °C) | Esant 20 °C ir 60 % sant.oro drėgnumui: 24-36 val. – galima liesti 7 paros – visiškai sukietėjusi |
|  | Džiūvimo laikas priklauso nuo sluoksnio storio bei pagrindo ir aplinkos temperatūros. |

| Kietųjų dalelių kiekis Tankis (20 °C) | Svoryje : apie 75 % Tūryje: apie 69 % apie 1,35 kg/l |  |
| --- | --- | --- |
| Teorinės sąnaudos | 1.95 kg/m2 esant 1 mm sausos dangos storiui. |

|  | Barrier 2001 |
| --- | --- |
| Užsidegimo temp. Nuodingumo klasė BAGT No Pavoj. klasė RID/ADR | Nėra Nėra 619000 Nėra |